(NIESTETY DUŻYCH ZDJĘĆ NIE MAMY UDAŁO MI SIĘ ŚCIĄGNĄĆ Z NETU)

Wtórne aluminium

Dbając o nasze środowisko zlecamy do przetworzenia złomy aluminium w wyniku czego otrzymujemy wtórne aluminium do odtleniania stali w postaci granulatów , półkul lub stożków.

**Opis produktu**

Oferujemy granulaty aluminium o składach chemicznych :

A4 – Al + Mg – 97% min

A5 - Al. + Mg – 91% min

Typowe granulacje : 0,5 – 3 mm, 0,5 – 5 mm, 0,5 – 12 mm.

